产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：250mm*250mm*16mm（±0.5mm）

- 产品重量：300g（±15g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；地板经过16mm加实、加厚设计，尺寸稳固。

- 运动地板外观：单块地板是采用三维立体矩阵型“十字沟槽”系统，同时也拥有49个“十字”排水孔，稳定防滑、快速排水，表面纹路为漫反射表面，哑光不刺眼带来更多安全防护；底部支撑柱采用性吸能环，不扭曲、不变形，不断裂，智能缓解热胀冷缩引起的场地起拱或开裂问题。

- 196个方块组纹理面：单块地板表面是由196个方块组组成，每一组方块组由9个小方块构成；不反光、不刺眼，色泽柔和，极大提高摩擦力，防滑效果更显著。

- 防热胀冷缩性：单块地板两边带有锁扣且不少于8组，单边锁扣有4组扣子，由4组长方形组锁扣通过梯形锁扣链接而成，每组锁扣由3个小的长方形锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在2mm间隙内伸缩，一体式加固锁扣设计，且地板连接时扣子处背面呈现出凹字形，这种连接方式更稳固，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题；

- 稳固系统：产品底部有36个特殊设计正方形式支撑柱，支撑稳固不变形，均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。以及靠近四边处有加筋设计，能够耐重压，具有反复冲击不塌陷，不断裂的优异性能；同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 单块地板锁扣上需要具备一个安全固定卫士，有效防风、防盗、防位移，均匀减震，且独有的固定外方内圆，扩大安装范围，保证施工精度和易操作性，防风防位移，更稳固，更安全

- 要求投标提供样品封样。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；

技术要求：

1.符合GB/T14833-2020标准冲击吸收：20%-50%；垂直变形：≤3mm

2.符合GB/T14833-2020标准球反弹率：≥90%

3.符合GB/T14833-2020标准甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)

4.符合GB/T14833-2020标准甲醛：≤0.4mg/(m².h)

5.符合GB/T14833-2020标准可溶性铅含量：≤50mg/kg；可溶性镉含量：≤10mg/kg

6.有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出。

7.耐久性（200h）后符合GB/T14833-2020标准，冲击吸收：20%-50%

8.耐人工老化200h后符合GB36246-2018标准，拉断伸长率：≥40%

不低于200h(检测周期不低于老化时长)后，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%。

9.（10）橡塑弹性模块生产企业提供权威检测机构依据标准出具高温95℃，低温-55℃交替200小时老化测试后，邵氏硬度Shore A≥70，结论为合格的专项检测报告。

10.（11）橡塑弹性模块生产企业提供权威检测机构依据标准出具高温95℃，低温-55℃交替200小时老化测试后，气味等级≥3级，结论为合格的专项检测报告。

11.（12）橡塑弹性模块生产企业提供权威检测机构依据标准出具高温95℃，低温-55℃交替200小时老化测试后，灰卡等级≥4级，结论为合格的专项检测报告。

12.（13）橡塑弹性模块生产企业提供权威检测机构依据标准出具高温95℃，低温-55℃交替200小时老化测试后，吸水率≤1%，结论为合格的专项检测报告。

13.（14）橡塑弹性模块生产企业提供权威检测机构依据标准出具高温95℃，低温-55℃交替200小时老化测试后，尺寸变化率（长、宽、厚）≤0.5%，结论为合格的专项检测报告。