系列：软塑系列

型号：SOD-软橡塑2.0

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：305mm*305mm*20mm（±0.5mm）（包含收缩缝尺寸）

- 产品重量：530g（±20g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；地板经过20mm加实、加厚设计，尺寸稳固。

- 运动地板外观：适合于全天候室内外运动场、篮球场、羽毛球场、排球场、五人制足球场、幼⼉园等综合性运动场地。单块地板是采用三维立体矩阵型“十字沟槽”系统，同时也拥有36个“十字”排水孔，稳定防滑、快速排水，表面纹路为漫反射表面，哑光不刺眼带来更多安全防护；

- 49个方块组纹理面：单块地板表面是由49个方块组组成，每一组方块组由64个小方块构成；不反光、不刺眼，色泽柔和，极大提高摩擦力，防滑效果更显著。

- 防热胀冷缩性：单块地板两边带有锁扣且不少于10组，单边锁扣有五组扣子，五组扣子相互连接且每组扣子是由三个小长方体型锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在2mm间隙内伸缩，一体式加固锁扣设计，且并且扣子相互连接处呈有四处梯形锁扣，这种连接方式更稳固，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题；同时在-50℃环境中，收缩率为0-0.1%，具有不起拱、不开裂的特性。

- 稳固系统：产品底部有不少于144个圆塔式支撑柱，不仅支撑稳固不变形，而且均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。同时地板有多处交叉加筋设计，能够耐重压，同时不起拱不变形，具有反复冲击不塌陷，不断裂的优异性能；同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 单块地板有一个固定卫士，且固定卫士位于锁扣上，有效防风、防盗、防位移，均匀减震，且独有的固定外方内圆，扩大安装范围，保证施工精度和易操作性，防风防位移，更稳固，更安全。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；