系列：软塑系列

型号：SOE-软橡塑

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：305mm*305mm*16.5mm（±0.5mm）

- 产品重量： 590g（±15g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；

- 运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。单块地板是采用三维立体矩阵型“十字沟槽”系统，同时也拥有49个“十字”排水孔，稳定防滑、快速排水，表面纹路为漫反射表面，哑光不刺眼带来更多安全防护；底部支撑柱采用性吸能环，不扭曲、不变形，不断裂，智能缓解热胀冷缩引起的场地起拱或开裂问题。大筋面设计，筋宽壁厚；表面镂空，快速排水；360度无棱角结构，有效避免活动时意外摔倒的伤害。

- 196个回字形图腾纹理面：单块地板表面是由196个回字形图腾组组成，每一组图腾组由4个回形图腾构成；不反光、不刺眼，色泽柔和，极大提高摩擦力，防滑效果更显著。

- 防热胀冷缩性：单块地板两边带有锁扣且不少于10组，单边锁扣有五组扣子，五组扣子相互连接且每组扣子是由三个小长方体型锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在2mm间隙内伸缩，一体式加固锁扣设计，且并且扣子相互连接处有四处梯形锁扣，这种连接方式更稳固，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题；同时在-50℃环境中，收缩率为0-0.1%，具有不起拱、不开裂的特性。

- 单块地板锁扣需要具备两个安全固定卫士，有效防风、防盗、防位移，均匀减震；防止运动时造成的蹬地位移起拱现象。

- 稳固系统：稳固系统：产品底部有72个特殊设计米字型支撑柱+72个十字形支撑柱交错排序，支撑稳固不变形，均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。以及地板支撑柱之间都采用加筋设计，能够耐重压，同时不起拱不变形，具有反复冲击不塌陷，不断裂的优异性能；同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 要求投标提供样品封样。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；