系列：软塑系列

型号：SOA-软橡塑1.4Q2

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：250mm*250mm*14mm（±0.5mm）

- 产品重量：250g（±20g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；

- 运动地板外观：适合于全天候室内外运动场、篮球场、羽毛球场、排球场、五人制足球场、幼儿园等综合性运动场地。单块地板采用“太阳花”排水孔，稳定防滑、快速排水；同时表面纹路为皮纹纹路，哑光不刺眼带来更多安全防护；

- 防滑系统：单块地板表面是由不少于36个太阳花纹路组成，且地板表面采用晒纹处理；不反光、不刺眼，色泽柔和，极大提高摩擦力，防滑效果更显著。

- 防热胀冷缩性：单块地板两边带有锁扣且不少于8组，单边锁扣有4组扣子，每组扣子由三个长方体锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在2mm间隙内伸缩，一体式加固锁扣设计，且四组扣子由三个梯形扣整体相连，这种连接方式更稳固，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题，同时不易松动出现脱扣或变形现象。

- 稳固系统：产品底部有不少于36个正方形支撑柱以及36个十字形指南针支撑柱。支撑稳固不起拱不变形，均匀分解表面压力。同时地板底部有不少于48处加筋设计，以及靠近四边处也有加筋设计，两两平行，能够耐重压，具有反复冲击不塌陷，不断裂的优异性能；同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 单块地板锁扣上具备一个安全固定卫士，有效防风、防盗、防位移，均匀减震，且独有的固定外方内圆，扩大安装范围，保证施工精度和易操作性，防风防位移，更稳固，更安全。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；