系列：国奥系列

型号：复合型软连接(改性垫)

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：尺寸≥304.8(±0.15%）mm×304.8（±0.15%）mm×15.8（±0.2%）mm；重315（±15）g；

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；

- 运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。单块地板是由4个小地板通过软连接结构连接而成的，接触面更广，均匀分散表面压力从而增加地板的承重能力。每块小地板连接处两边都带有两个半圆圆弧。并且地板表层采用米字格双层结构，大筋面设计，筋宽壁厚，360度无棱角结构，有效避免活动时意外摔倒的伤害。

- 防热胀冷缩性：单块地板锁扣由不少于4组弹性臂+弹性支柱构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在2mm间隙内伸缩，不少于8组弹片+横向柱构成，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题。

- 产品底部带有高性能减震垫设计，高性能减震垫是十字形圆柱体，且凹陷处带有反扣设计，其规格（长宽高）为:11mm*11mm*9mm(±0.15mm);单块地板底部带有不低于32颗减震垫+减震垫安装孔，受力均匀，球感和回弹性好，均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。高密能量吸收垫，保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 稳固系统：由不少于282个支撑柱构成，满足高强度运动，加强筋厚度不少于1.8mm；高度不低于2.5mm，结构更加坚固，更承重。

- 要求投标提供样品封样。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；