系列：复合型系列

型号：T300

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：340mm*340mm*18mm（±0.5mm）

- 产品重量：490g（±15g）

- 3、食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；

- 4、运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。单块地板表层花纹含有45个米字格型花纹，稳定防滑，均匀分散表面压力且增加地板的承重能力。大筋面设计，筋宽壁厚；表面镂空，快速排水；360度无棱角结构，有效避免活动时意外摔倒的伤害。

- 5、防热胀冷缩性：单块地板锁扣上由不少于8组弹性圆心+8组圆柱构成，防止因温度上升引起的起拱，保证地板在3mm间隙内伸缩，锁扣上不少于16组L型锁扣（单边8组锁扣，每个边带有两个小锁扣）+横向长方柱构成，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题。

- 6、单块地板锁扣需要具备2个安全固定卫士，打膨胀螺丝固定，有效防风、防盗、防位移，均匀减震；防止软连接结构造成的蹬地位移起拱现象。

- 7、稳固系统：由不少于144个支撑柱构成，满足高强度运动，每块底部有十字结构架加经设计，其中都带有交叉式加筋形式，结构更加坚固，更承重。

- 8、单块地板底部带有25个高性能减震垫，高性能减震垫是正方体，其规格（长宽高）为22mm*22mm*10mm（长宽高）, 能够有效减震、防滑、并且安全保护性能好；能有效降低运动时的伤害程度，保护运动员的关节免受损伤。

- 9、要求投标提供样品封样。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；