系列：中科系列

型号：ZK-500复合型高弹

产品名称：橡塑弹性模块

- 产品尺寸：500mm*500mm*16mm（±0.5mm）（加垫）

- 产品重量：700g（±20g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全、环保；

- 运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。美观星空格：由4组星空单元格组成的面板，视觉美观，结构稳定。且四组星空单元格是由中心的太阳纹图案延伸出去的四条伸缩缝组合而成，伸缩缝长23cm,宽3cm，大筋面设计，筋宽壁厚，360度无棱角结构，有效避免活动时意外摔倒的伤害。同时具有良好的排水排污功能，整洁卫生。双层都由星空纹+十字纹交错排序，且表层星空纹进行加粗以及采用化学剂进行腐蚀，不反光，不刺眼，同时增强地板的防滑能力；

- 灵活性：背面加有52减震垫，其减震垫使地板更有效缓解运动冲击力，冲击吸收性满足新国标要求，保护运动员的脚踝关节及脊椎健康，而且有效防止场地位移，减少活动泄力伤害。

- 防热胀冷缩性：单块地板是由四块小地板通过伸缩缝连接而成的软连接地板，中间由太阳纹连接而成，伸缩缝长23cm,宽3cm.且单块地板锁扣不少于12组，每块地板两边带有锁扣；单边六套弹性锁扣，并且每一套锁扣由两个L型的小锁扣包围一个长方体型大锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱；其中L型小锁扣带有反扣设计，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题。

- 稳固系统：面层具有一定的柔软度，背部不少于376个支撑柱和52个弹性垫。在受力的时候，起到有效的缓冲效果。同时增强地板的承重能力，可满足高强度运动。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；