型号：L300

产品名称：橡塑弹性模块

基本要求：

- 产品规格：尺寸≥304.8(±0.15%）mm×304.8（±0.15%）mm×17mm（±0.5mm）；

- 产品重量：315g（±15）g；

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全，环保；

- 运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。单块地板采用加粗型米字纹与镂空型十字花纹精妙组合，其表层的加粗型米字格双层结构，具备宽厚的筋条和壁体，保障了地板的稳定性与防滑性能，显著增加接触面，极大提升表面摩擦力，为运动中的每一步提供坚实支撑。同时，地板表面的镂空型十字花纹采用倒角设计，360 度无棱角结构，有效降低意外摔倒时可能受到的伤害，让您的运动更加安全、舒适、自由。

- 防热胀冷缩性：单块地板锁扣上由不少于6组弹性锁扣构成，有效预防因温度上升导致的地板起拱问题，确保地板能在 3mm 间隙范围内灵活伸缩。每组锁扣由两个组合式锁扣环绕一个弹性圆心锁扣构成，其中弹性圆心锁扣采用独特专利设计，进一步增强了锁扣系统的稳定性和可靠性。组合型锁扣由 L 型锁扣与长方体锁扣完美搭配，不仅结构稳固，更能有效抵御因温度下降引发的板子拉裂风险，从根本上解决长期热胀冷缩环境下地板破裂的难题，延长地板使用寿命，降低维护成本。

- 单块地板锁扣配备 4 个专业安全固定卫士，通过打膨胀螺丝进行固定，全方位实现防风、防盗、防位移功能，并具备均匀减震效果。在高强度运动场景下，能有效防止因蹬地动作产生的位移和起拱现象，确保地板始终保持平整稳固，为您的运动提供安全稳定的场地条件。

- 缓冲系统：单块地板底部带有9个高性能减震垫，高性能减震垫是正方体，其规格（长宽高）为22mm*22mm*10mm（长宽高）, 同时带有反扣设计，防止脱落，能够有效减震、防滑、并且安全保护性能好；能有效降低运动时的伤害程度，保护运动员的关节免受损伤。

- 地板的稳固系统由不少于 112 个支撑柱构成，其中包括不少于 52 个圆形支撑柱和 60 个十字形支撑柱，这些支撑柱协同工作，为地板提供强大的支撑力。底部精心分布有不小于 144 个工字加强筋，且采用两两交叉分布方式，同时结合多处精心设计的长线加筋结构，极大增强了地板的整体结构强度，确保地板不起拱、不变形，具备出色的承重能力，轻松应对各种日常使用和高强度活动场景。

- 要求投标提供样品封样。

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；