系列：中科系列

型号：ZK-吉祥窗花16宫格（加垫）

产品名称：橡塑弹性模块

- 产品尺寸： 340mm*340mm*15.8mm（±0.5mm）

- 产品重量：3200g（±15g）

- 食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全、环保；

- 运动地板外观：适合于运动，具备运动地板特性。单块地板是由16个小地板通过软连接结构连接而成的，让板子能在2-3mm内的范围能进行伸缩，接触面更广，柔韧性好，适应各种地面情况，不易起拱；均匀分散表面压力从而增加地板的承重能力。

- 防热胀冷缩性：单块地板锁扣不少于8组，并且每块地板单边4个小格子，其中两边的小格子带有锁扣，每个小格子各有一套锁扣；并且每一套锁扣由长方体锁扣+2个L型锁扣构成，防止因温度上升引起的起拱；其中L型锁扣带有反扣设计，防止因温度下降引起的拉裂，可解决长期热胀冷缩情况下地板的破裂问题。

- 单块地板有一处可打膨胀螺丝固定，且位置位于锁扣处，能够有效防风、防盗、防位移，均匀减震；同时也防止软连接结构造成的蹬地位移起拱现象。

- 减震系统：地板底部带有16个高性能运动弹性垫，受力均匀，球感和回弹性好，均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。

- 稳固系统：地板表层采用双层结构，双层结构表层采用古币纹加粗设计，可增强地板的防滑能力。底层带有十字格样式，双层结构承重能力更好；且地板底部由不少于430个支撑柱构成，满足高强度运动，可增强地板的承重能力。

- 要求投标提供样品封样.

具体参数：

- 单块地板平整度≤1mm

- 篮球反弹率≥90%

- 地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

- 磨擦系数≥0.5

- 垂直变形≤5mm

- 拉伸强度≥18MPa

- 弯曲强度≥18MPa

- 断裂伸长率≥300%

- 甲醛24小时释放量≤1%

- 耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

- 耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；